|  | ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ |
| --- | --- |

Хомут ремонтный ВЗПА для труб

оцинкованная сталь штампованный

# ПАСПОРТ

ТУ 25.99.29-008-21203517-2017

2025 г.

Хомут ремонтный оцинкованная сталь штампованный

- Общие сведения

Применяются для ремонта труб из широкого спектра материалов: литой чугун, ковкий чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена, ПВХ (поливинилхлорид), армированный стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.

- Устройство продукции.

Состоит из двух полуколец (1), резиновой прокладки (2), болтов с шайбами и гайками (3, 4, 5), стягивающих полукольца. Полукольца изготовлены из листовой стали покрытые защитным цинковым покрытием, для прочности полукольца снабжены ребрами жесткости. Метизы (3, 4, 5) – выполнены их оцинкованной стали. Температурный интервал от -20 до + 70°С.

.

Хомут изготовлен в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-008-21203517-2017, сертификат соответствия ГОСТ Р № 1469778.

Рис. 1

| № | Наименование | L, мм | H*, мм | Крепеж | Толщина листа, мм | Вес, кг | Обжимной Диапазон (ОД), мм (Наружный диаметр трубы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут штампованный оцинк. ОД=20-22 ДУ=15 | 40 | 80±5 | М8*2 | 1,5 | 0,18 | 20-22 |
| 2 | Хомут штампованный оцинк. ОД=25-27 ДУ=20 | 40 | 85±5 | М8*2 | 1,5 | 0,21 | 25-27 |
| 3 | Хомут штампованный оцинк. ОД=30-34 ДУ=25 | 40 | 90±5 | М8*2 | 1,5 | 0,24 | 30-34 |
| 4 | Хомут штампованный оцинк. ОД=38-42 ДУ=32 | 64 | 105±5 | М8*4 | 1,5 | 0,37 | 38-42 |
| 5 | Хомут штампованный оцинк. ОД=45-49 ДУ=40 | 64 | 110±5 | М8*4 | 1,5 | 0,4 | 45-49 |

| № | Наименование | L, мм | H*, мм | Крепеж | Толщина листа, мм | Вес, кг | Обжимной Диапазон (ОД), мм (Наружный диаметр трубы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Хомут штампованный оцинк. ОД=57-64 ДУ=50 | 103 | 145±5 | М12*4 | 2,0 | 1,06 | 57-64 |
| 7 | Хомут штампованный оцинк. ОД=73-80 ДУ=65 | 103 | 165±10 | М12*4 | 2,0 | 1,19 | 73-80 |
| 8 | Хомут штампованный оцинк. ОД=87-94 ДУ=80 | 103 | 185±10 | М12*4 | 3,0 | 1,64 | 87-94 |
| 9 | Хомут штампованный оцинк. ОД=108-118 ДУ=100 | 103 | 220±10 | М12*4 | 3,0 | 1,84 | 108-118 |
| 10 | Хомут штампованный оцинк. ОД=133-140 ДУ=125 | 103 | 245±10 | М12*4 | 3,0 | 2,14 | 133-140 |
| 11 | Хомут штампованный оцинк. ОД=159-170 ДУ=150 | 150 | 280±10 | М16*4 | 3,0 | 3,92 | 159-170 |
| 12 | Хомут штампованный оцинк. ОД=219-229 ДУ=200 | 150 | 330 ± 15 | М16*4 | 3,0 | 4,85 | 219-229 |
| 13 | Хомут штампованный оцинк. ОД=273-283 ДУ=250 | 150 | 380±15 | М16*4 | 3,0 | 5,68 | 273-283 |
| 14 | Хомут штампованный оцинк. ОД=315-326 ДУ=300 | 150 | 430±15 | М16*4 | 3,0 | 6,34 | 315-326 |
| 15 | Хомут штампованный оцинк. ОД=355-365 ДУ=350 | 150 | 480±20 | М16*4 | 3,0 | 6,95 | 355-365 |
| 16 | Хомут штампованный оцинк. ОД=426-436 ДУ=400 | 150 | 530±25 | М16*4 | 3,0 | 8,04 | 426-436 |
| 17 | Хомут штампованный оцинк. ОД=475-485 ДУ=450 | 150 | 580±30 | М16*4 | 3,0 | 8,79 | 475-485 |
| 18 | Хомут штампованный оцинк. ОД=525-535 ДУ=500 | 150 | 630±40 | М16*4 | 3,0 | 9,56 | 525-535 |

| № | Наименование | L, мм | H*, мм | Крепеж | Толщина листа, мм | Вес, кг | Обжимной Диапазон (ОД), мм (Наружный диаметр трубы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Хомут штампованный оцинк. ОД=625-635 ДУ=600 | 150 | 730±50 | М16*4 | 3,0 | 11,1 | 625-635 |

* Размер Н является справочным.

- Правила хранения и транспортировки продукции

Хомуты с ДУ 15 по ДУ 40 поставляются в собранном виде, с ДУ 50 по ДУ 600 в разобранном виде (два полукольца, резиновая прокладка, болты с шайбами и гайками) упакованными в короба из гофрокартона или полиэтилена. Возможна паллетная упаковка Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса хомута. По требованию заказчика возможен иной вид упаковки.

- Утилизация

Утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- Гарантии производителя

Предоставляется гарантия на поставляемый товар, сроком 12 месяцев со дня продажи.

ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г.Тольятти, ул. Вокзальная, 1а. тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru